# МЕМБРАННЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ

ФИЛКАТТМ

Интенсивное техногенное воздействие на окружающую среду последних десятилетий породило множество проблем и в так называемой "жидкостной" сфере бытия и жизнедеятельности человечества, среди которых загрязнение природных вод отходами хозяйственной деятельности, растущий дефицит пресной воды, и особенно, качественной питьевой, истощение природных ресурсов для производства необходимых различным отраслям промышленности жидких продуктов (масла, смазочные, охлаждающие жидкости и т.п.)  и, следовательно, их повторное использование и пр.

Снижению остроты названных проблем служит и такая область технического и технологического процесса, как фильтрация различных жидкостей. Для этой цели изобретено и произведено множество самых разнообразных фильтров,  с той или иной степенью эффективности решающие конкретные задачи.

Как показывает практика, самыми эффективными из них являются баромембранные фильтры, в которых используются процессы фильтрации жидкостей под давлением через мембраны - полимерные или керамические, задерживающие молекулы или ионы веществ, растворенных в жидкости.

К принципиальным особенностям баромембранной фильтрации относятся не только высочайшее качество очистки но и низкие энергетические затраты на ее процесс. Примером может служить почти 20-кратная разница в расходе электроэнергии на получение пресной воды из морской методом баромембранной фильтрации (обратный осмос) и дистиляцией.

Особое место среди баромембранных занимают керамические мембранные фильтры, отвечающие следующим характеристикам:

- высочайшая степень очистки, позволяющая изготовлять высокочистые лекарственные формы,

- высокая разделяющая способность и селективность, позволяющая управлять процессом фильтрации,

- высокая проницаемость,

- устойчивость в работе при высоких температурах и с химически агрессивными средами,

- низкое рабочие давление,

- механическая прочность, в том числе в случае воздействия абразивных частиц,

- простота монтажа, транспортировки, хранения и эксплуатации,

- высокая степень ремонтоспособности,

- простота механической и/или температурной очистки и стерилизации мембранной поверхности.

- длительный срок службы,

- невысокая цена.

Всем названным характеристикам полностью соответствуют фильтры семейства ФИЛКАТТМ, производимые российской компанией "Адекватные технологии". Более того, они обладают характеристиками, которые делают их уникальными даже среди существующих на мировом рынке аналогов:

- толщина стенки трубчатого керамического фильтрующего элемента (трубки) = 1 мм (у лучших аналогов - не менее 2,5 мм). Отсюда: меньшее давление (0,5 атм против 3-5 атм для продавливания через 2,5 мм  меньший расход электроэнергии на единицу фильтрата  ниже стоимость оборудования и эксплуатации.  А требуемое низкое давление позволяет массовое использование ФИЛКАТа в бытовых целях - для очистки водопроводной воды.

- более высокая плотность упаковки мембран и оптимальная конструкция за счет использования в одном фильтре от 20 до 70 фильтрующих элементов-трубок с диаметром до 8 мм, что ощутимо увеличивает рабочую площадь фильтра, а значит и количество фильтрата, "снимаемого"  с 1 м2 этой площади,

- стоимость 1 м2 рабочей (фильтрующей) площади: у аналогов - в пределах 1000 долларов, у российского - +/- 600. Т.о. по соотношению качество : цена ФИЛКАТ превосходит все существующие аналоги.,

- более широкий диапазон размеров пор: 0,07, 0,2, 0,8-1, 4-6, 8-10 микрон,

- более высокая степень регенеративности фильтра за счет малой толщины стенки и т.д.

В настоящее время производятся следующие модификации ФИЛКАТа:

- ФИЛКАТ-20 и ФИЛКАТ-40 производительностью соответственно до 10 и 20 литров в час - аппараты бытового назначения в качестве фильтров для очистки водопроводной воды, а также технического, например, для доочистки топлива.

- ФИЛКАТ-92 (МОДУЛЬ) производительностью до 500 литров в час в качестве аппарата бытового назначения для очистки водопроводной или скважинной воды, и иной производительностью, зависящей от свойств фильтруемой жидкости, а также в промышленного назначения - в качестве рабочего модуля Установок Мембранной Очистки (УМО)..

Принципиальная схема работы ФИЛКАТа:

1 - корпус; 2 - стакан фильтрата; 3 - фланец фильтра; 4 - фланец; 5 - керамические трубки с     нанесенной мембраной; 6 - центральная распределительная трубка

I - вход фильтруемой жидкости; II - выход (смыв); концентрата; III - выход фильтрата

В качестве аппаратов для очистки водопроводной воды ФИЛКАТы имеют неоспоримые преимущества перед широко распространенными картриджными системами, работающими или на волоконных фильтрах, или на ионообменных смолах, или на активированном угле.

Во-первых, керамический фильтр долговечен и не требует замены фильтрующего узла (рекомендуется промывка трубок  щеткой простой водой раз в 6-12 месяцев), а это означает, что стоимость очищенной с его помощью воды стремится к 0, тогда как  необходимость постоянной смены картриджей сказывается и на цене воды.

Во-вторых: керамический фильтр гарантирует высокое качество питьевой воды за счет отсутствия такого физико-химического феномена, характерного для всех названных картриджных систем, как насыщение фильтрующего слоя, за которым следует так называемый "проскок" загрязняющих частиц и дальнейшая их концентрация.

В-третьих, в отличие от керамики (размер пор - 0,2 микрона), ни один из материалов, применяемых сегодня в картриджных системах не обладает почти 100% селективным действием, то есть полным извлечением загрязняющих частиц и пропусканием микрокомпонентов воды, необходимых для нормального функционирования человеческого организма. Причем условия селективности можно заложить в состав керамики согласно требованиям потребителя.

Практические примеры очистки воды с помощью ФИЛКАТа и УМО:

Очистка воды от паразитарных патогенов с их одновременным концентрированием для дальнейшего обеззараживания с помощью традиционных методов

| Показатели | Норма по ГОСТ 2874-82 | Исходная вода | Фильтрат | Концентрат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Яйца гельминтов, шт | 0 | 200 | 0 | 2032 |
| Цисты лямблий, шт | 0 | 20 | 0 | 137 |

Очистка воды с целью снижения содержания тяжелых металлов, смягчения, повышения прозрачности очистки от паразитных патогенов и повышения вкусовых качеств

| Показатели | Исходная вода | Фильтрат | Нормы по ГОСТ 2874-82 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мутность, мг/л | 5 - 6 | 0,6 - 1,0 | 11,5 |
| Цветность, град | 22 - 25 | 4 - 6 | 120 |
| Железо, мг/л | 0,8 - 3,5 | 0,04 - 0,05 | 0,3 |
| Жесткость, мг/л | 5 - 6 | 2,75 - 3,1 | 140 |
| Хлор связанный, мг/л | 0,7 - 0,8 | 0,17 - 0,32 | 0,8-1,2 |
| Кишечная палочка, шт | 1580 - 1800 | 0 - 2 | 3 |
| Яйца гельминтов, шт | 4 | 0 | 0 |
| Цисты лямблий, шт | 6 | 0 | 0 |

*Очистка воды от тяжелых металлов Pb, Cu, Нg, As и пр. достигает 70-90% в зависимости от состава исходной воды, содержания в ней гуминовых соединений и соединений железа.

* Для гарантированной 100%-ой очистки воды от вирусов или бактериальных заражений используется установка бактерицидной мембранной очистки (БУМО), дополняемая второй ступенью обеззараживания с помощью ультрафиолетового излучения.

Установка Мембранной Очистки (УМО) на базе ФИЛКАТ-92 (МОДУЛЬ)

(УМО-16, фильтрующая поверхность = 20 м2)

Диапазон применения УМО:

- подготовка экологически чистой питьевой воды,

- опреснение морской воды;

- очистка промышленных стоков предприятий, нефтебаз, станций технического обслуживания и автозаправочных станций, комбинатов бытового обслуживания, прачечных для организации замкнутого цикла водопотребления;

- тонкая очистка воды и других жидкостей, используемых в производстве печатных плат и в микроэлектронике;

- очистка и концентрирование радиоактивных отходов жидких сред;

- регенерация моющих растворов, моюще-пассивирующих и обезжиривающих растворов, в том числе применяемых в мясной и молочной промышленности;

- обработка молочных продуктов, продуктов виноделия, пива;

- стерилизация, концентрирование и фракционирование медицинских и микробиологических растворов;

- регенерация отработанных масел;

- тонкая очистка нефтепродуктов;

- очистка отработанных эмульсий и смазывающе-охлаждающих жидкостей;

- концентрирование лакокрасочных растворов;

- очистка продуктов коксохимического производства;

- обработка высококонцентрированных щелочных растворов и пр.

Практические примеры очистки различных жидкостей с применением УМО

(по заданным Заказчиками требованиям к фильтрату)

- Регенерация отработанного моторного масла

| Показатели | Масло |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отработанное | очищенное | свежее |
| Вязкость (100 °С),сСт Содержание механических примесей, % Зольность, % Кислотное число, мг КОН/г | 6,5-10 0,04-1,0 0,5-1,3 0,4-1,8 | 6-9 0-0,005 0,07-0,3 0,2-0,6 | 12-13 до 0,01 0,4-0,7 0,2-1,2 |

То же,  в сравнении с очисткой полимерными мембранами

| Наименование показателей | Степень очистки масла по показателям (%) и удельная производительность |  |
| --- | --- | --- |
|  | Установка УМО | Установка фирмы ИТО (Япония) с полимерными мембранами (США) |
| Механические примеси Зольность Оптическая плотность Асфальто-смолистые соединения Удельная производительность, л/м2час | 98-100 72-94 60-93 25-40 4-6 | 65-68 60-68 25-35 0-15 1-1.5 |

Регенерация отработанного индустриального масла

| Показатели | Масло |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отработанное | очищенное | свежее |
| Вязкость (50 °С),сСт Содержание механических примесей,% Зольность,% Кислотное число, мг КОН/г | 18-45 0,03-0,9 0,01-1,30 0,1-2,0 | 22-50 0-0,005 0,003-0,007 0,01 - 0,12 | 22-50 0,005 0,005 0,005 |

Регенерация отработанного трансформаторного масла

| Показатели | Масло |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отработанное | очищенное | Норма по НД |
| Вязкость (50°С), сСт Содержание механических примесей, % Кислотное число, мг КОН/г Температура вспышки, °С Оптическая плотность(натровая проба) Плотность (20°С), г/см3 | 6,81 0,01 0,08 148 2,8 0,870 | 6,6 отсутствуют 0,05 138 1,8 0,864 | 8 (не более) отсутствуют 0,05 135 (не ниже) 1,8 0,900 |

Регенерация турбинного огнестойкого масла ОМТИ (АЭС, Латвия)

| Наименование показателей | Масло ОМТИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | до очистки | после очистки |
| Оптическая плотность Кислотное число, мг КОН/г. Водорастворимые кислоты: - РН - кислотное число, мг КОН/г - воды - масла - эмульсии Массовая доля: - ароматических примесей, % - шлама, % Гидролитичаская стабильность: - кислотное число, мг КОН/г - осадок, % | больше 3,0 1,11 4,5 0,46 0,42 0,52 0,021 0,407 2,4 0,41 | 1,064 0,33 4,72 0,22 0,9 0,9 0,0028 0,004 1,48 0,24 |

Регенерация масел колонны удаления продуктов коксохимического производства

(бензол,   толуол, и т.д.)

| Показатели | Степень очистки, % |
| --- | --- |
| Механические примеси Зольность Оптическая плотность | 98-100 не менее 86 не менее 78 |

- Тонкая очистка топлива (бензин, дизельное топливо)*

| Вид примесей | Обычные фильтры |  | УМО |
| --- | --- | --- | --- |
| Механические примеси, % Вода, % Сернистые и смолистые вещества, % Пропускная способность, л/ час | 0,003- 0,005 0,5-1 0,056 300 | 0 Менее 0,1 0,018 500 |  |

* При этом:

- срок службы двигателя увеличивается в 3 раза

- количество вредных веществ в "выхлопе" уменьшается в 2 раза

- Очистка сточных вод и ливневых стоков предприятий

Очистка сточных вод нефтебазы

| Показатели | Исходная вода | Фильтрат |
| --- | --- | --- |
| Нефтепродукты, мг/л Взвешенные вещества, мг/л | 12-320 50-560 | 0,1-2,8 0-10 |

Очистка сточных вод от масел и смол в коксохимическом производстве до предельно-   допустимых концентраций

| Стадия процесса | Показатели | Исходная вода | Фильтрат |
| --- | --- | --- | --- |
| После аммиачной колонны | Содержание масел и смол | 138-325 | 22-50 |
| После обесфеноливающего скруббера | То же | 80-96 | 10-30 |

Очистка сточных вод целлюлозно-бумажного предприятия (Байкальский целлюлозный завод)

| Показатели | Вода оз. Байкал | Очищенная вода |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По технологии Байкальского целлюлозного завода | Мембранная технология |
| Цветность, град Окисляемость, мг о/л Минеральные вещества, мг/л Взвешенные вещества, мг/л | 8-12 9-15 100-106 0,6-4 | 70-100 60-100 570-610 5-10 | 3-50 0,4-50 20-65 0-2 |

Очистка сточных вод для повторного использования с целью создания полностью замкнутой системы водопользования (Селингинский целлюлозный комбинат)

| Показатели качества | Единица измерения | Исходная вода | Фильтрат | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минеральные: | Мг/л | 3600 | Не более 500 | Количество сточных вод, подаваемых на деминерализацию - 500 м3/час Вода после деминерализации может быть использована в варочном, промывном и картонном цехах взамен свежей воды |
| - HCO3- | Мг/л | 100 | 100 |  |
| - Cl- | Мг/л | 95-97 | 50 |  |
| - SO22- | Мг/л | 2000-2200 | 140 |  |
| - Ca2+ | Мг/л | 95 | 95 |  |
| - Mg2+ | Мг/л | 14,9 | 15 |  |
| - Na2+ примеси К+ |  | 1060-1080 | 80-100 |  |
| Взвешенные | Мг/л | 14-45 | 15 |  |
| Цветность | Град. ПКШ | 120 | Не более 120 |  |
| БПК5 | Мг/л | 6,0 | Не более 10 |  |
| ХПК | Мг/л | 300 | Не более 300 |  |
| РН | Ед | 6,5 | 6,5 |  |

- Регенерация оработанных моющих растворов

(Растворы типа "Лабомид" для удаления   нагара и загрязнений)

| Показатели | Отработанный раствор | Фильтрат |
| --- | --- | --- |
| Нефтепродукты, мг/л Взвешенные вещества, мг/л | 720-5840 320-3600 | 10-37 0-43 |

4. Регенерация СОЖ (смазочно-охлаждающих жидкостей)

| Показатели | Отработанный СОЖ | Фильтрат |
| --- | --- | --- |
| Нефтепродукты, мг/л Взвешенные вещества, мг/л Сухой остаток, мг/л | 2000-7000 600-3200 10000-18000 | 2-16 10-228 2000-5100 |

5. Регенерация моюще - пассивирующих растворов типа "Олинол"

| Показатели | Отработанный раствор | Фильтрат |
| --- | --- | --- |
| Нефтепродукты, мг/л Взвешенные вещества, мг/л | 150-200 100-400 | 0-3 0-28 |

6. Регенерация лакокрасочного покрытия методом электроосаждения

| Показатели | Грунт | Фильтрат |
| --- | --- | --- |
| Частицы грунта, мг/л РН | 12 000-13 000 6,8-7,4 | 120-150 6,8-7,4 |

7. Медицинская и микробиологическая промышленость (стерильная фильтрация, очистка и концентрирование препаратов, фракционирование белков и др.)

| Культуральная жидкость | Стерильность фильтрации, % |
| --- | --- |
| Z. acidophilin D. deltoidea (растительные клетки) Даунорубицин (антибиотик | 100 100 не менее 98 |

8. Умягчение воды для тепловых сетей (г. Казань)

| Образец | Содержание Са2+ мг/л и (мг.экв/л) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходящая вода | Фильтрат | ГОСТ-2874-82 |
| 1. | 251 (12,55) | 4,4 (0,22) | Не выше 7 мг.экв/л |
| 2а. | 175 (8,15) | 3,2 (0,16) |  |
| 3. | 98 (4,9) | 12 (0,6) |  |
| 4. | 238 (11,9) | 14 (0,7) |  |

9. Водоподготовка  (умягчение воды) для производства водки

(Усадский ликеро-водочный завод)

| Показатели | Исходная вода | Фильтрат |
| --- | --- | --- |
| Жесткость, мг-экв/л | 25 | 0,5 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УМО

| Наименование |  |  |  |  | УМО- 1 | УМО- 2 | УМО- 5 | УМО- 8 | УМО- 10 | УМО- 15 | УМО- 20 | УМО- 25 | УМО- 30 | УМО- 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь мембранной поверхности, м2 |  |  |  |  | 1.25 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
|  | Количество annapamoв ФИЛКАТ-92, шт |  |  |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 |
|  | Размер пор, мкм |  |  |  | 0.2 (0,07, 0.2, 0.8 - 1, 4 - 6, 8 - 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочее давление, МПа (кг/см2) |  |  | 0,5 (5,0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Давление воздуха при очистке мембран продувкой, МПа кг/см2) |  |  |  | 0.25 (2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность | при очистке масел, л/час |  |  | 8 | 16 | 32 | 50 | 70 | 100 | 130 | 170 | 200 | 270 |
|  |  | при очистке сточных вод, мЗ/час |  |  | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  |  | при очистке дизтоплива, m3/чac |  |  | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 5.0 | 60 | 80 |
|  | Мощность основного электрооборудования, кВт |  |  |  | 0.37 | 0.55 | 1.0 | 1.5 |  | 2.2 |  |  | 3.0 |  |
|  | Гарантийный срок службы мембран, лет |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Габаритные размеры, мм |  | длина |  | 350 |  | 500 | 650 | 800 | 1100 | 1400 | 1800 | 2100 | 2700 |
|  |  |  | ширина |  | 400 | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | высота |  | 1500 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Масса, кг |  |  |  | 60 | 100 | 170 | 280 | 390 | 520 | 650 | 740 | 800 | 990 |

Обслуживание (регенерация фильтрующих элементов):

В случае загрязнения (сильного уменьшения выхода фильтрата), рабочее состояние фильтра восстанавливается:

- обратной промывкой (либо продувкой), когда вода (сжатый воздух или инертный газ) под давлением (2-4 атм) подается через патрубок выхода фильтрата,

- промывкой фильтрующих элементов проточной водой с помощью щетки. Частота такой процедуры напрямую зависит от качества воды, пропускаемой через фильтр. В среднем, обслуживание рекомендуется проводить раз в полгода,

- выдерживанием фильтрующего блока в течение 8 часов в емкости с 5-10% раствором уксусной кислоты,

- температурной обработкой в воздушной среде при температуре 100-1200.

При работе с медико-биологическими растворами для регенерации  фильтров используются специальные растворы химических реагентов.

Вопросник:

В. Из каких материалов изготовляются элементы фильтра?

О. Филирующие элементы (трубки) - пищевая керамика специального изготовления  с нанесенными на них неорганическими мембранами, корпус - пищевой полипропилен, центральная трубка и шайбы - нержавеющая сталь марки Х12Н18Т9, прокладки - пищевая резина, фланцы - нержавеющая сталь. Фланцы  для промышленных фильтров могут изготовляться из Стали-3 и других материалов.

В. Возможно ли изготовлять корпус целиком из нержавеющей стали.

О. Возможно, согласно требованию заказчика.

В. Производительность и параметры  ФИЛКАТов?

О. По водопроводной воде, следующие:

| Наименование | Пропускная способность, л/час | Размеры, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИЛКАТ-20 | 10 | 285 х 66 | 1,2 |
| ФИЛКАТ-40 | 20 | 485 х 66 | 2,2 |
| ФИЛКАТ-92 (МОДУЛЬ) | 400 | 920 х 113 | 11 |

В. Возможный диапазон размера пор фильтрующих элементов?

О. Размероряд пор: 0,07, 0,2, 0,8-1,0, 4-6, 8-10 микрон.

В. Может ли быть увеличен диаметр филирующих элементов (трубок)?

О. Да, однако это повлечет за собой уменьшение количества трубок в корпусе фильтра, а значит и эффективности самого фильтра. Практика показала, что диаметр трубки = 8 мм оптимален.

В. Возможно ли оснащать УМО контрольно-измерительными приборами?

О. Возможно. По требованию Заказчика УМО оборудуется стандартными  манометрами, измерителями объема потока и другими приборами КИП.

В. Как меняется пропускная способность фильтров?

О. График пропускной способности ФИЛКАТ нелинеен и делится на три фазы:

1-я:фаза сверхэффективной работы, когда поверхность мембран практически абсолютно чиста. В течение этого периода пропускная способность практически равна входному потоку. Например, такая фаза для очистки московской водопроводной воды с помощью ФИЛКАТ-20 составляет 35-45 дней.

2-я: фаза нормальной работы фильтра, когда поверхность керамических мембранных фильтров уже покрыта механическими частицами и другими видами загрязнения. К примеру с московской водопроводной водой и ФИЛКАТ-20 эта фаза соответствует 10-12 литрам в час и длиться от 6 до 9 месяцев.

3-я: фаза сервисного обслуживания (регенерации). Когда пропускная способность падает ниже 10 литров в час (для рассматриваемого примера), фильтр следует прочистить, согласно рекомендациям изготовителя. Это не означает, что фильтр не может работать дальше. Качество очистки воды остается прежним, однако столь низкая производительность фильтра становиться уже неудобна.

Пропускная способность ФИЛКАТ-20 для московской водопроводной воды

До 9 месяцев

35-45 дней

230 л/час

10 л/час

В. Каково соотношение объемов фильтруемой жидкости и фильтрата?

О. В зависимости от вида жидкости и условия фильтрации это соотношение может составлять от 20-25% до 99%

В. Существуют ли ограничения для использования фильтра по исходной воде, исходя из количества взвешенных частиц?

О. В случае если уровень взвешенных частиц свыше 2 000 мг/л, рекомендуется ставить предварительный контур грубой очистки для минимизации их количества.

В. Какова зависимость объема фильтрата от давления?

О. Чем выше давление, тем выше производительность фильтра. Однако есть ограничения давления, обусловленные прочностью корпуса. Для полипропиленового корпуса ФИЛКАТа  рабочее давление выше 10 атм не рекомендуется.

В. Минимальные и максимальные параметры давления и температур при работе с ФИЛКАТами?

О.

|  | Трубки | Корпус |
| --- | --- | --- |
| Давление, атм: - минимальное - максимальное | 0,3 50 | 0,3 8-10 |
| Температура, 0С: - минимальная - максимальная | +5 +95 | +5 +95 |

В. Можно ли подвергать фильтрующий узел стерилизации при температуре +1200?

О. Фильтрующий узел можно стерилизовать при температуре до +3000.

В. Влияет ли использование ФИЛКАТА на количество катионов и ионов?

О. Влияет. Количество катионов, анионов, других растворенных веществ уменьшается в зависимости от схемы фильтрации, количества фильтров, состава жидкости, давления и других факторов. Например, по Na и Cl--ионам уменьшение может составлять 92-95% в зависимости от количества контуров очистки.

В. Эффективен ли ФИЛКАТ при очистке воды с высоким содержанием двухвалентного железа (Fe2+)?

О. В этом случае необходимо устанавливать перед ФИЛКАТом аппарат обезжелезивания, переводящий растворенное в воде железо из двухвалентной в трехвалентную фазу, которая хорошо блокируется фильтром. Такой аппарат входит в комплекс водоподготовки "ФИЛКАТ-КОТТЕДЖ", поставляемый нашей компанией.

В. Можно ли использовать ФИЛКАТ для очистки промышленных стоков от ионов тяжелых металлов?

О. Да, можно. Как показывает практика, ФИЛКАТ эффективно очищает стоки от следующих ионов: Sr2+, Cu2+, Ni2+, Ca2+, Ca3+, Fe3+, Al3+, Hg2+, Pb2+, Mg2+, SO42-, CO32-, K+, Na+, Cl-, F+.

В. Может ли фильтр работать в ФИЛКАТ с агрессивными жидкостями?

О. Как показывает практика, ФИЛКАТ эффективно работает в химически агрессивных средах, практически при любых значениях рН среды, а также с растворителями.

В. Можно ли использовать ФИЛКАТ для обработки молочной сыворотки?

О. Можно. В результате фильтрации 1 тонны сыворотки дополнительно получается:

25-30 л спирта питьевого качества, 15 кг кормовых дрожжей, 12 кг творога.

В. Можно ли использовать ФИЛКАТ для фильтрации суспензий?

О. Можно и с высокой эффективностью.

В. Каков  эффект от использования ФИЛКАТа для регенерации смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ)?

О. Как показывает практика,  экономия от регенерации СОЖ с помощью ФИЛКАТа составляет до 40% от стоимости СОЖ.

В. Возможно ли использование фильтров в парфюмерном производстве?

О. Возможно. Имеется положительный практический опыт  использования фИЛКАТа для фильтрации от бактерий и грибков "отдушек" (присадки и добавки в шампуни, кремы и т.д) .

В. Возможно ли использование ФИЛКАТа в обратноосматических системах для опреснения соленой воды?

О. Возможно. Имеется положительный опыт использования ФИЛКАТов, в опреснительных установках в качестве первого контура для ултрафильтрации воды. Фильтр берет на себя механическую, бактериальную и, частично,  химическую очистку. Учитывая технико-экономические характеристики ФИЛКАТа, его использование - особенно при переработке больших объемов воды - ощутимо удешевляет процесс опреснения.

В. Возможно ли приобретение ФИЛКАТов для их апробации. Способ доставки и цены?

О. Возможно. На условиях  предварительной оплаты стоимости фильтра и доставки экспресc-почтой. Стоимость без учета доставки: ФИЛКАТ-20 - 120 долларов США, ФИЛКАТ-40 - 200, ФИЛКАТ-92 - 800.

В.  В каких странах, кроме России  уже работают фильтры?

О. Во многих, в том числе: США (очистка стоков автомоек, водоподготовка), Япония (очистка промышленных стоков, водоподготовка), Болгария (виноделие), Германия (виноделие и пищевая промышленность, производство печатных плат), Великобритания (водоподготовка), Турция (очистка промстоков), Алжир (очистка стоков кирпичного производства), Латвия (водоподготовка), ОАЭ (водоподготовка) и др.

В. Каков срок гарантийный срок работы фильтра?

О. 2 года. На сегодняшний день при стандартном обслуживании работает фильтр, установленный 8 лет назад.

ЦЕНЫ (в долларах США) на фильтры ФИЛКАТ

| Наименование | Бонусные цены (действительны до 01.03.01) | Скидки |
| --- | --- | --- |
| ФИЛКАТ 20 | 120 | От 100 шт.- 20% От 50 шт. - 10% От 25 шт.- 5% |
| ФИЛКАТ 40 | 200 | От 50 шт.- 20% От 30 шт.- 10% От 15 шт.- 5% |
| ФИЛКАТ 92 | 1200 | От 20 шт.- 20% От 10 шт.- 10% От 5 шт.- 5 % |

ФИЛКАТ-20 ( длина -285 мм, диаметр - 66 мм, вес 1,2 кг), сред. производительность 10 л/ч ( водопроводная вода)

ФИЛКАТ-40 ( длина - 485 мм, диаметр - 66 мм, вес 2,4 кг) , сред. производительность 25 л/ ч

ФИЛКАТ-92  ( длина- 920 мм, диаметр- 113 мм, вес 11 кг), сред. производительность 450 л/ч